|  | DATENBLATT |  |
| --- | --- | --- |
| ART. 12082 | Rettungstuch HELPLAN mit Fußtasche 130 x 220 cm | 08.11.24 V-D-01 |

- ( nach EN 1865  )

- 1. Tuch :

1.1	Material :	 		100% Polyester, beidseitig PVC beschichtet

1.2	Konstruktion :			Kette :		1000D

Schuss :	1000D

1.3	Fadeneinstellung:		Kette:		9 p. cm

Schuss:	9 p. cm

1.4	Bindung:			Leinwand

- 1.5	Flächengewicht

( Textilanteil )     :		ca. 200 g/m²

- 1.6	Flächengewicht

( Textil + Beschichtung ) :	650 g/m²

1.7	Abmessung :			130 x 220 cm

1.8	Farbe :				rot ( RAL 3002 )

- 1.9	Höchstzugkraft

( DIN 53354 ) :		Kette : 		3200 N

Schuss :	3000 N

- 1.10	Dauerknickverhalten

( DIN 53359 Form A ) :	100 000

- 1.11	Kältebeständigkeit

( DIN 53361 ) :		ca. - 30° C

- 1.12	Wärmebeständigkeit

( IVK/Pkt. 5 ) :			ca. + 70° C

- 1.13	Lichtechtheit

( DIN 54004 ) :		Note 7

- 1.14	Brennverhalten

( EN-1021-1 ) :		bestanden

( DIN  75200 ) :		< 100 mm/min

1.15	Tragkraft :			250 kg

- 2. Griffe :

2.1	Material :			Polypropylen

2.2	Anzahl :			14 Stück ( jeweils 5 an der Seite sowie 2 Griffe an

Kopf-, und Fussende )

2.3	Stärke :			2,8 cm ( Aussendurchmesser )

( Wandstärke )

- 3. Gurtbänder :

3.1	Material :			100 % Polyester

3.2	Filament :			900D/900D

3.3	Breite/Griffband :		5 cm

3.3.1	Dicke/Griffband :		1,55 mm

3.4	Breite/Kantenband:		2,5 cm

3.4.1	Dicke/Kantenband:		1,1 mm

- 4. Nähgarn :

4.1	Material :			100 % Polyester Filament

4.2	Fadenstärke :			25tex x 3

5.  Verpackung :			einzeln im PE Beutel mit Papiereinleger

15 Stk pro Exportkarton

6. Abmessung Exportkarton :	 55x35x58 cm

( L x B x H )